Причины выпадения конденсата на окнах

Если заказчик заявляет о появлении конденсата на окнах, прежде всего, необходимо поинтересоваться температурой внутреннего воздуха в жилом помещении. По нормам (СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», п.3.3) она должна быть не ниже +180С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 310С, если же температура на улице опускается ниже минус 310С, то в помещении должно быть не менее +200С. Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления и рекламацию по окнам однозначно отклонять.

Вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому низ и нижние углы стеклопакета – самые холодные части современной оконной конструкции.

Разъяснения Госстроя РФ по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.30.2002:

«1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения.

Это явление учтено СНиП II-3-79, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 30С. Международные нормы также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.

Образование конденсата зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 30–40%), конструктивных особенностей узлов примыкающих оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.

Поэтому появление конденсата на окнах или на оконных откосах может быть вызвано тем, что:

● понизилась температура на поверхности ограждающей конструкции вследствие продувания кирпичной стены через пустые швы («пустошовку») или из-за широкого подоконника, препятствующего конвекции теплого воздуха от радиатора к оконному проему (в этом случае лучше всего предусмотреть вентиляционные решетки в подоконники, через которые в оконную нишу будет поступать теплый воздух);

● и/или повысилась влажность воздуха в помещении.

Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерно несколько основных причин:

1. Недостаточный воздухообмен, в связи с чем, рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции.

Все климатические клапаны устроены таким образом, чтобы они запирались при силе ветра 5–6 м/с. Эти клапаны уменьшают в квартирах влажность воздуха в среднем на 8–10%, отодвигая тем самым границу возможного выпадения конденсата.

На воздухообмен накладывает условия и неплотная входная дверь, и этаж, на котором расположена квартира, и направление ветра.

Для улучшения воздухообмена необходимо периодическое проветривание помещения.

2. Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ также часто является причиной повышенной влажности, вследствие чего выпадения конденсата на окнах в течение нескольких месяцев. Поэтому квартиры, в которых недавно сделан ремонт, нуждаются в усиленном режиме проветривания.

3. Бытовое поведение жильцов – основной источник влагообразования в квартирах. Это и готовка пищи, и стирка, и полив цветов…

Еще одна деталь оказывает влияние: это шторы и гардины. Плохо когда они касаются подоконника, сбоку или сверху, тем самым перекрывают циркуляцию теплого воздуха от радиатора отопления вдоль оконного стекла. На окнах, ориентированных на север, выпадение конденсата больше, чем на южных.

Итак, в подавляющем большинстве случаев можно сказать: при температуре в помещении выше +180С и при правильном изготовлении и установке окон обильный конденсат выпадать не будет! Этого просто не может быть по законам физики.

Выводы

Для поддержания надлежащего технического состояния современных окон и прилегающих к ним участков стены необходимо поддерживать температуру в помещении, где установлены данные окна, в пределах 18–200С, а относительную влажность воздуха не выше 55% и обеспечить надлежащую вентиляцию в течение всего периода эксплуатации.

Для исключения образования конденсата необходимо поддерживать влажность в помещении зимой 30-45%; летом 35-50 %.